## Slide 1: Modélisation dynamique & étude de sensibilité des dimensions d’un échangeur-stockeur thermique à base de matériaux à changement de phase
Diane Le Roux – 25/06/2024
Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) – LaTEP
Session Stockage
Journées Nationales sur l’Energie Solaire (JNES) – 25-27/06/2024 – Anglet

## Slide 2: Contexte
Part d’énergies renouvelables
Consommation d’énergie primaire en France
Pour usage de chaleur
Capteurs thermiques & Pompe à Chaleur & Stockage thermique
Bâtiment = 46.6%
Residentiel
Transport
Production d’électricité
Production de chaleur commercialisée
Industrie
Tertiaire
Agriculture
Autres transformations
Bois-énergie
Pompes à chaleur
Déchets renouvelables
Biogaz
Résidus agricoles et agroalimentaires
Geothermie
Biocarburants et autres bioliquides
Solaire thermique
in 2021
Problématique d’encombrement dans les bâtiments primordiale
Stockage latent avec meilleure densité énergétique que le sensible

## Slide 3: Plan
Choix des MCP – Sélection, Caractérisation & Tests
Méthodologie – Design du stockage à base de MCP
  Prototype
  Étude de sensibilité
  Batterie unitaire
Application système dans un bâtiment
Conclusions & Perspectives

## Slide 4: Choix des MCP – Sélection, Caractérisation & Tests
Chauffage
[35 – 40°C]
Pompe à chaleur
ECS
[55 – 60°C]
Façade solaire
(Batisol® avec glycol)
1 kWh entre 40 et 55°C
Max: 80 kWh par jour
Cooling
[15 – 25°C]
Max: 40 kWh par jour
ECS
Stockage
Climatisation
Octadecanol (Tm = 59.31°C)
CL-acid (Tm = 18.8°C)
61.5 % acide capric
38.5 % acide lauric
Eau (Tm = 0°C)
Hexadecanol (Tm = 48.5°C)
Garg et al. 2012
2ème étape
Enthalpie (kJ/kg)
Température de fusion (°C)
1ère étape
Origine renouvelable
Prix (€/kg)
Dangerosité
Disponibilité
Surfusion (°C)
3ème étape
Conductivité (W/m/K)
Ségrégation de phases
Mesure de conductivité
Viscosimètre / Densimètre
Calorimètre

## Slide 5: Méthodologie – Design du stockage à base de MCP
Modélisation de la batterie thermique à base de MCP
Hypothèses :
  Convection naturelle négligée  Conduction pure,
  Parois du stockage parfaitement isolées,
  Pas de refroidissement, ni resurchauffe,
  Changement de phase isotherme : MCP = corps pur,
  Propriétés thermo-physiques indépendantes de la température et différentes pour les phases liquide et solide,
  Variations de densité du MCP négligées pendant le changement de phase.
Changement de phase isotherme (corps pur)
Modèle 2D
PROTOTYPE
ÉTUDE NUMÉRIQUE
BATTERIE UNITAIRE
Banc expérimental
Modélisation numérique dynamique
Validation expérimentale
Étude de sensibilité des dimensions (nombre de modules & distance intermodules)
Banc expérimental
Modélisation numérique dynamique
Validation expérimentale
SIMULATION SYSTÈME
Étude de sensibilité sur les paramètres (opératoires & géométriques) du système global

## Slide 6: Méthodologie – Prototype
PROTOTYPE
Convection naturelle
Courbes expérimentales diffèrent en fonction de la hauteur
Conductivité thermique effective
Pentes similaires entre toutes les courbes (expérience & modèle)
Bonne calibration du modèle
Énergies de décharge
Expérience : 126
Modèle : 127
Capacité :
Evolution de la température en fonction de la hauteur du MCP
x = 0.01 m and Ɐy
Plan de symétrie
Fournir de l’ECS à 40°C pendant 10 min
    Caloporteurs entrant à 70°C puis 16°C
    Débits (primaire & secondaire) : 180 L/h
    Température initiale du MCP de 15°C
CHARGE
DECHARGE
Modèle validé expérimentalement

## Slide 7: Méthodologie – Étude de sensibilité
Fournir de l’ECS à 40°C pendant 10 min
    Caloporteur entrant à 16°C et 180 L/h
    Température initiale du MCP de 65°C
  Tests : 4 à 10 modules
  distances intermodules de 2, 3 ou 4 cm
Variation entre 0.02 et 0.04 m
Meilleure configuration : Distance intermodule de 2 cm & 10 modules
 Pas possible : embout de raccordement au moins de 2.6 cm de longueur
Configuration sélectionnée : Distance intermodule de 3 cm & 10 modules
Variation en fonction du nombre de module

## Slide 8: Méthodologie – Batterie unitaire
Un module
ZOOM
Milieu équivalent (MCP, ailettes et plaques)
Conductivité thermique équivalente du milieu équivalent
0.03 m
0.03 m
Échanges entre les fluides caloporteurs chaud (), froid () et le milieu eq.
Échanges dans le milieu équivalent (phases liquide et solide )
et
Interface caloporteur / MCP : échanges convectifs (caloporteur) et conductifs (MCP)

## Slide 9: Méthodologie – Batterie unitaire
Batterie unitaire :
  Dimensions (sans isolation) : 40x40x47 cm³
  Isolation de 8 cm de chaque côté
  Dimensions totales : 56x56x71 cm³
  Echangeur à co-courant
Modules :
  Surface : 40x40 cm²
  Matériau : Aluminium
  2 plaques de 4 mm & 1 plaque de 2 mm
  Nombre : 10
  Distance intermodule : 3 cm
  MCP (octadecanol) :
    Quantité : 42 kg
Ailettes longitudinales entre 2 modules
0.5 mm d’épaisseur
Surface de 3.8 m²
Charge & Décharge simultanées
Plaque en aluminium
Caloporteur froid
Caloporteur chaud

## Slide 10: Méthodologie – Batterie unitaire
Test 1 : Vérification des performances & validation expérimentale
Fournir de l’ECS à 40°C pendant 10 min
    Caloporteur entrant à 16°C
    Débit primaire : 180, 240 ou 300 L/h
    Température initiale du MCP de 65°C
Evolution des températures du caloporteur froid (entrée / sortie) durant la décharge pour différents débits
Evolution de la température moyenne du MCP durant la décharge pour différents débits
 | 180 L/h | 240 L/h | 300 L/h
Énergie stockée expérimentalement (Wh) | 3697.5 | 4214.5 | 3960.9
Énergie théorique stockée (Wh) | 3966.6 | 4310.3 | 4253.0
Capacité réelle (expérience) – MCP (kWhth/m³) | 56.3 | 61.2 | 60.4
Capacité théorique – MCP (kWhth/m³) | 56.0 | 61.0 | 60.5
Capacité théorique sensible (kWhth/m³) | 36.3 | 44.4 | 43.4

## Slide 11: Méthodologie – Prototype VS Batterie unitaire
Dimensions (sans isolation) : 21x30x4 cm (0.0025 m³)
40 ailettes (surface 0.3 m²)
MCP : 1 kg
Dimensions totales : 31x40x14 cm (0.0174 m³)
Dimensions (sans isolation) : 40x40x47 cm (0.070 m³)
176 ailettes (surface 3.8 m²)
MCP : 42 kg
Dimensions totales : 56x56x71 cm (0.2227 m³)
Cuve remplie de MCP
Échangeur à plaques
Échangeur à plaques immergés dans un bain de MCP
Cuve remplie de MCP
PROTOTYPE
BATTERIE UNITAIRE
Comparaison des performances | Prototype | Batterie unitaire |  | 
 | 150 L/h | 180 L/h | 240 L/h | 300 L/h
Capacité réelle – MCP (kWhth/m³) | 50.0 | 56.3 | 61.2 | 60.4
Capacité théorique sensible (kWhth/m³) | 28.7 | 36.3 | 44.4 | 43.4
Temps (s) avec | 0’40 | 7’46 | 5’25 | 3’48
Comparaison des performances | Prototype | Batterie unitaire |  | 
 | 150 L/h | 180 L/h | 240 L/h | 300 L/h
Capacité réelle – MCP (kWhth/m³) | 50.0 | 56.3 | 61.2 | 60.4
Capacité théorique sensible (kWhth/m³) | 28.7 | 36.3 | 44.4 | 43.4
 | 0’40 | 7’46 | 5’25 | 3’48

## Slide 12: Application système dans un bâtiment
Hiver – Mode chauffage
CHARGE
DECHARGE
BESOINS DU BÂTIMENT

## Slide 13: Conclusions & Perspectives
Modélisation
Modèle dynamique 2D
Stockages latents (MCP) & capteurs thermiques
Banc expérimental
Prototype
Validations expérimentales
Simulations
Étude de sensibilité échelle batterie unitaire : dimensions (distance intermodule & nombre de modules)
Algorithme déterministe
Optimisation
Fonction objectif : performance énergétique & OPEX (Prix de l’électricité consommée)
Variables : débits opératoires
Étude de sensibilité échelle système : surface de captation & nombre de batteries unitaires en parallèle
8 jours étudiés en hiver et en été
Batterie unitaire : tests des performances avec plusieurs débits
Phase d’utilisation du système
ACV
Empreinte écologique du système sur tout son cycle de vie
En cours
À faire
1.5 fois plus d’énergie par unité de volume que du stockage sensible (∆T = 50°C)

## Slide 14
Merci pour votre attention
Diane Le Roux1, Sylvain Serra1, Sabine Sochard1, Ryad Bouzouidja2, Anas Maftah2, Alain Sempey2, José Lara Cruz1, Zakaria Aketouane3, Tessa Hubert3, Jean-Michel Reneaume1
25/06/2024
diane.le-roux@univ-pau.com
1 Université de Pau et des Pays de L’Adour, E2S UPPA, LaTEP, Pau, France
2 Université de Bordeaux, CNRS, Bordeaux INP, I2M, UMR 5295, F-33400, Talence, France
3 NOBATEK/INEF 4, Bordeaux France

## Slide 15: Conclusions
Stockage compact avec MCP
  Modèles numériques 2D
  Prototype & batterie unitaire (échangeur à plaques à co-courant plongé dans un bain de MCP)
  Validations expérimentales  entre 50 et 62 kWhth/m³
  Étude de sensibilité : fixer les dimensions
Application bâtiment
  Fournir les besoins en chauffage, ECS & climatisation
  Capteurs thermiques & PAC
  Problématique encombrement
  4 stockages latents avec différents MCP
  Étude de sensibilité (surface de captation & nombre de batteries en parallèle)
1.5 fois plus d’énergie par unité de volume que du stockage sensible (∆T = 50°C)
Notes: Entre 15 et 65°C
1.5 fois plus d’énergie par unité de volume que le sensible pour un delta T de 50°C

## Slide 16: Choix des MCP – Sélection, Caractérisation & Tests
Pompe à chaleur
ECS
[55 – 60°C]
Façade solaire
(Batisol® avec glycol)
1 kWh entre 40 et 55°C
Max: 80 kWh par jour
Cooling
[15 – 25°C]
Max: 40 kWh par jour
ECS
Chauffage
Stockage
Climatisation
Chauffage
[35 – 40°C]
Fonctionnement couplé avec panneaux thermiques Température en entrée de PAC entre 15 et 25°C (sécurité PAC)
Application ventilo-convecteur : entre 15 et 25°C Meilleur rendement & diminution consommation électrique pour une température de fusion comprise entre 3 et 6°C
Performances de la PAC réduites au-delà de 40°C
Limiter les risques de légionellose
Eau Chaude Sanitaire (ECS)
Température de fusion
55 – 60°C
Solaire - Amont PAC
Température de fusion 15 – 25°C
Chauffage basse température
Température de fusion
35 – 40°C
Climatisation
Température de fusion 3 – 6°C
Octadecanol (Tm = 59.31°C)
CL-acid (Tm = 18.8°C)
61.5 % acide capric
38.5 % acide lauric
Eau (Tm = 0°C)
Hexadecanol (Tm = 48.5°C)
Application | Solaire | ECS | Chauffage | Climatisation
Nom | CL acid | Octadecanol | Hexadecanol | Eau
 | 18.8 | 59.31 | 48.5 | 0
 | 140.8 | 208.45 | 290 | 334
 | 897.5 | 850 | 747.5 | 1000
 | 1970 | 1750 | 2460 | 4180
 | 2240 | 2150 | 1860 | 4250
 | 0.143 | 0.301 | 0.132 | 0.598
 | 0.139 | 0.205 | 0.131 | 0.598
Application | Solaire | ECS | Chauffage | Climatisation
Nom | CL acid | Octadecanol | Hexadecanol | Eau
 | 18.8 | 59.31 | 48.5 | 0
 | 140.8 | 208.45 | 290 | 334
 | 897.5 | 850 | 747.5 | 1000
 | 1970 | 1750 | 2460 | 4180
 | 2240 | 2150 | 1860 | 4250
 | 0.143 | 0.301 | 0.132 | 0.598
 | 0.139 | 0.205 | 0.131 | 0.598

## Slide 17: Méthodologie – Batterie unitaire
Interface caloporteur / MCP : échanges convectifs (caloporteur) et conductifs (MCP)
Milieu équivalent en contact avec le caloporteur chaud
Milieu équivalent en contact avec le caloporteur froid
Conditions aux limites
avec
pour
pour
avec &

## Slide 18: Méthodologie
Schéma de discrétisation spatial réalisé à la main : méthode des différences finies
    Formulation centrée du 2nd ordre
    Interface avec formulation décentrée du 2nd ordre
Discrétisation temporelle par l’intégrateur DASSL (tolérance relative de
Logiciel OpenModelica v1.21.0

## Slide 19: Méthodologie – Étude de sensibilité
Fournir de l’ECS à 40°C pendant 10 min
    Caloporteur entrant à 16°C et 180 L/h
    Température initiale du MCP de 65°C
  Tests de 4 à 10 modules pour des distances intermodules de 2, 3 ou 4 cm
Meilleure configuration : Distance intermodule de 2 cm & 10 modules
 Pas possible car l’embout de raccordement fait au moins 2.6 cm de longueur
Configuration sélectionnée : Distance intermodule de 3 cm & 10 modules
Sens d’écoulement du caloporteur

## Slide 20: Méthodologie – Batterie unitaire
1. Arrangement modules :
Boucle Tickelman
2. Configuration échangeur:
Co-courant

## Slide 21: Méthodologie – Batterie unitaire
Test 1 : Vérification des performances & validation expérimentale
Evolution des températures du caloporteur froid (entrée / sortie) durant la décharge pour différents débits
Comparaison |  | 180 L/h | 240 L/h | 300 L/h
Expérience | Durée | 18 min | 10 min | 6 min
 | Capacité | 1.8 kWh | 1.4 kWh | 0.9 kWh
Numérique | Durée | 8 min | 6 min | 4 min
 | Capacité | 1.1 kWh | 1.0 kWh | 0.9 kWh
Evolution de la température moyenne du MCP durant la décharge pour différents débits
 | 180 L/min | 240 L/min | 300 L/min
Énergie théorique stockée (Wh) | 3945.5 | 4293.9 | 4258.1
Énergie stockée (Wh) | 3966.6 | 4310.3 | 4253.0
Énergie stockée expérimentalement (Wh) | 3697.5 | 4214.5 | 3960.9
Capacité réelle – MCP (kWh/m³) | 56.3 | 61.2 | 60.4
Capacité théorique – MCP (kWh/m³) | 56.0 | 61.0 | 60.5
Capacité théorique sensible (kWh/m³) | 36.3 | 44.4 | 43.4
Fournir de l’ECS à 40°C pendant 10 min
    Caloporteur entrant à 16°C
    Débit primaire : 180, 240 ou 300 L/h
    Température initiale du MCP de 65°C
Comparaison |  | 180 L/h | 240 L/h | 300 L/h
Expérience | finale | 56°C | 58°C | 59.5°C
Numérique | finale | 53°C | 53°C | 54°C
Comparaison |  | 180 L/h | 240 L/h | 300 L/h
Expérience |  | 56°C | 58°C | 59.5°C
Numérique |  | 53°C | 53°C | 54°C

## Slide 22: Méthodologie – Batterie unitaire
Test 2 : Capacité de stockage selon protocole SUNAMP
Débit MCPBAT = 240 l/h
Débit Sunamp = 900 l/h
Débit MCPBAT = 240 l/h
Débit Sunamp = 900 l/h
Evolution des Températures entrée sortie durant la décharge des batteries Sunamp et MCPBAT
Evolution de la puissance de décharge des batteries Sunamp et MCPBAT

## Slide 23: Méthodologie – Batterie unitaire
Test 3 : Charge et décharge de la batterie : Puissance de charge/décharge, temps de charge/décharge
Protocole :
Débit : 300 L/h
Température de consigne (fluide chaud) de 65°C
Evolution de la puissance au caloporteur chaud durant la charge (simulation et expérimentation)
Evolution des températures du caloporteur chaud (entrée / sortie) et moyenne du MCP durant la charge (simulation et expérimentation)

## Slide 24: Méthodologie – Batterie unitaire
Test 4 : Fonctionnement en simultanée (froid/chaud) : Efficacité de transfert, coefficient d’échange global
Efficacité de transfert : 63%
Coefficient d’échange global : 270 W/K
Énergie déchargée :
ti, tf = instants initial et final à Ts = 40°C
Énergie maximale théorique à décharger :
Efficacité de décharge :

## Slide 25: Application système dans un bâtiment
Été – Mode climatisation
25
Été
Mode chauffage durant la journée avec inversion de la PAC pour fournir les besoins en ECS
& ECS

## Slide 26: Définition des besoins du bâtiment
Chauffage : Pic de 14.029 kW à 9h le matin entre le 1er Novembre et le 31 Mars
Climatisation : Pic de 13.903 kW vers 17h entre le 17 Juin et le 30 Août
ECS : 45 personnes prennent une douche d’1 kWhth vers 9h le matin ou 14h

## Slide 27: Méthodologie – Système global
Modèle des capteurs thermiques Batisol®
Balance énergétique sur les capteurs thermiques
Avec les coefficients et déterminés expérimentalement :
and
Efficacité thermique des capteurs
Modèle de la pompe à chaleur
    Nappes de COP fournies & certifiées par le concepteur (Arkteos : GEOWIN 4 STD 330W)
flux solaire ()
surface de la façade solaire ()
capacité calorifique ()
fluide caloporteur chaud (glycol)
Production durant la jour ou la nuit
Capteurs Batisol®